浙江埃普瑞纳米新材料股份有限公司

Zhejiang Emperor Nano New Materials Co.,Ltd.

品质分析书

| 样品名称: | aAl2O3-20nm |
| --- | --- |
| 生产编号: | aAl2O3-20210603101 |
| 生产日期: | 2021年 07月03日 |
| 检测日期: | 2021年 07月05日 |

| 最终检测结果 | 合 格 |
| --- | --- |

检测结果

| 项目 | 检测方式 | 规格 | 结果 | 合格/不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观颜色 | 目视 | 白色 | 白色 | 合格 |
| 纯度, % | XRF | ≥ 99.00 | 99.03 | 合格 |
| 比表面积,m2/g | BET | 150-200 | 180 | 合格 |
| 平均粒径,D50 nm | TEM | 10-40 | 20 | 合格 |
| 晶型 | XRD | Y | Y | 合格 |
| 松装密度，g/cm3 | SVM | 0.15 -0.25 g /cm 3 | 0.18 | 合格 |
| O | ICP | <0.01% | 0.005 | 合格 |
| C | ICP | <0.01% | 0.006 | 合格 |
| Fe | ICP | <0.01% | 0.003 | 合格 |
| Si | ICP | <0.1% | 0.05 | 合格 |
| Ca | ICP | <0.1% | 0.06 | 合格 |
| Cl | ICP | <0.1% | 0.004 | 合格 |

TEM 照片:                                      XRD 结果:

质量管控部:

日      期: